浙江省科学技术奖公示信息表（单位提名）

提名奖项：  £自然科学奖  £技术发明奖  R科学技术进步奖

| 成果名称 | 磁性材料战略性关键金属元素精准检测和调控技术及产业化应用 |
| --- | --- |
| 提名等级 | 一等 |
| 提名书 相关内容 | 附后 |
| 主要完成人 | 葛洪良，排名1，教授，中国计量大学 何震宇，排名2，高级工程师，横店集团东磁股份有限公司 俞能君，排名3，副研究员，中国计量大学 贺建，排名4，高级工程师，中国计量科学研究院 冯泉妤，排名5，高级工程师，安徽大地熊新材料股份有限公司 胡秀坤，排名6，副教授，中国计量大学 吴琼，排名7，正高级工程师，中国计量大学 黄秀莲，排名8，高级工程师，安徽大地熊新材料股份有限公司 杨武国，排名9，正高级工程师，横店集团东磁股份有限公司 金向阳，排名10，高级工程师，浙江中元磁业股份有限公司 张志高，排名11，副研究员，中国计量科学研究院 泮敏翔，排名12，实验师，中国计量大学 任海亮，排名13，正高级经济师，横店集团东磁股份有限公司 |
| 主要完成单位 | 1.单位名称：中国计量大学 2.单位名称：横店集团东磁股份有限公司 3.单位名称：安徽大地熊新材料股份有限公司 4.单位名称：浙江中元磁业股份有限公司 - 5.单位名称：中国计量科学研究院 |
| 提名单位 | 浙江省教育厅 |
| 提名意见 | 该项目成果针对稀土Dy/Tb、Co等战略性关键金属元素在磁性材料制备中因物态检测不准确、效能溯源不明确和调控手段不精确造成的效能低、浪费多、成本高等问题，通过承担国家重点研发计划、国家自然科学基金项目、省重点研发计划等项目取得一系列研究成果：（1）创新基于元素含量、分布、晶体结构、晶格占位等物态互验证方法，提高了磁性材料中战略性关键金属元素物态检测的准确性；（2）构建了磁性材料中战略性关键金属元素效能溯源模型及评价技术；（3）揭示了关键元素在非平衡相变和烧结过程中的迁移规律，发展了钕铁硼多元素多步晶界扩散技术和铁氧体晶体场调控技术，突破了低成本高矫顽力高磁能积钕铁硼磁体和永磁铁氧体的制备技术瓶颈。成果实现了战略性关键金属元素的准确检测、精准调控和高效利用，获得(BH)max（MGOe）+Hcj（kOe）≥ 82 的高性能低重稀土晶界扩散磁体，以及Hcj ≥ 5.8 kOe、(BH)max ≥ 5.0MGOe 的双高永磁铁氧体。经专家鉴定，成果在重稀土和贵金属元素精准检测及资源节约化利用控制技术方面处于国际领先水平。 成果授权核心发明专利32 项，建立了3 项稀土元素物态检测技术，搭建磁性材料居里温度检测装置1 套，牵头国家标准5 项，参与制订国家标准13 项，开发省级新产品35 项。该成果促进了稀土资源的高效利用，提升了我国高质量永磁材料产品开发、检测和控制的技术水平，助力国家稀贵资源保护战略，经济和社会效益显著。 同意申报浙江省科技进步 一 等奖。 |

主要知识产权和标准规范目录（表1）

| 知识产权 （标准规范）类别 | 知识产权（标准规范）具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 （标准规范编号） | 授权 （标准发布） 日期 | 证书编号（标准规范批准发布部门） | 权利人（标准规范起草单位） | 发明人 （标准规范起草人） | 发明专利（标准规范）有效状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发明 | 一种高温测量永磁材料磁性的装置与方法 | 中国 | ZL202110384151.1 | 2022.11.15 | 证书号第5581581号 | 中国计量大学 | 吴琼；杨杭福；葛洪良；俞能君；泮敏翔；黄霞妮；王子生 | 有效 |
| 发明 | 一种高韧性和高矫顽力永磁体的制备方法 | 中国 | ZL202110748910.8 | 2023.06.09 | 证书号第6038951号 | 中国计量大学 | 泮敏翔、吴琼、杨杭福、葛洪良 | 有效 |
| 发明 | 一种烧结钕铁硼磁体矫顽力的提高方法及应用 | 中国 | ZL202111369009.6 | 2024.06.04 | 证书号第7069790号 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 冯泉妤、刘明辉、刘友好、谭新博、陈静武、衣晓飞 | 有效 |
| 发明 | 烧结钕铁硼磁体的制备方法 | 中国 | ZL202011540868.2 | 2022.11.04 | 证书号第5560343号 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 查善顺、刘友好、曹玉杰、黄秀莲、熊永飞、陈静武、衣晓飞 | 有效 |
| 发明 | 一种永磁铁氧体材料及其制备方法 | 中国 | ZL202011587737.X | 2022.03.15 | 证书号第4996456号 | 横店集团东磁股份有限公司 | 杨武国、何震宇、申屠金昂、方盛翔、吴翔亮、金志 | 有效 |
| 发明 | 一种永磁铁氧体材料用分散剂及其制备方法和应用 | 中国 | ZL202111191028.4 | 2022.03.15 | 证书号第4997823号 | 横店集团东磁股份有限公司 | 杨武国、申屠金昂、何震宇、蒋有福、厉一俊、陆荐良 | 有效 |
| 标准 | 硬磁材料一般技术条件 | 中国 | GB/T 17951-2022 | 2022.03.09 | GB/T 17951-2022 | 中国计量科学研究院、中国计量大学、桂林电器科学研究院有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、宁波招宝磁业有限公司、宁波韵升股份有限公司、天津三环乐喜新材料有限公司、浙江鑫盛永磁科技有限公司、福建省长汀卓尔科技股份有限公司、杭州永磁集团有限公司、赣州市计量检定测试所（国家钨与稀土产业计量测试中心）、河南科技大学、内蒙古自治区稀土产品质量检验研究院、宁波盛事达磁业有限公司、宁波宁港永磁材料有限公司、浙江中杭新材料科技有限公司、宁波可可磁业股份有限公司、宁波复能新材料股份有限公司、宁波金鸡强磁股份有限公司、宁波松科磁材有限公司、深圳市东升磁业有限公司、宁波金科磁业有限公司、宁波鑫霖磁业有限公司、有研稀土（荣成）有限公司、重庆科技学院、宁波磁性材料商会 | 贺建、葛洪良、吴琼、俞能君、谢永忠、闫文龙、林建强、沈国迪、刘伍利、鲍金胜、唐国才、王国雄、贾贵元、曾纪平、安士忠、张东宏、任常峰、李文军、周建斌、徐嘉诚、冯伟、邹宇钦、胡元虎、倪浩瀚、郑希东、周高峰、李国强、马跃华、马毅龙、李春红、孙建春、吴文捷、崔得锋、赵浩融、程俊峰、郭艳 | 有效 |
| 标准 | 磁性材料居里温度的测量方法第2部分：软磁材料 | 中国 | GB/T 43870.2-2024 | 2024.04.25 | GB/T 43870.2-2024 | 中国计量大学、中国电子科技集团公司第九研究所、中国计量科学研究院、浙江省计量科学研究院、横店集团东磁股份有限公司、长沙天恒测控技术有限公司 | 葛洪良、吴琼、颜冲、彭清贵、龚文杰、虞志书、周新华、张爱国、雷国莉、王子生、泮敏翔、杨杭福、俞能君 | 有效 |

代表性论文专著目录（表2）

| 作 者 | 论文专著名称/刊物 | 年卷 页码 | 发表 时间 （年、月） | 他引 总次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J.H. Yan, Q. Wu, H. L. Ge., Z.Y. Xi, J.L. Liang, | Electrodeposition of Dy and its grain boundary diffusion behavior of sintered NdFeB magnets/Materials Chemistry and Physics | 2024,315:128901. | 2024.03 | 10 |
| Q. Wu, M.X. Pan, H.L. Ge, P.Y. Zhang, H. Xu | Magnetic properties enhancement by microstructure refinement for Ti doped α-Fe/Nd2Fe14B alloys/Journal of Magnetism and Magnetic Materials | 2019, 492: 165682 | 2019.12 | 10 |

注意：

- 统一用华文仿宋，5号字，行间距16磅；

- 表1和表2合计不超过10项。